| 命题： | 审题： | 考试形式： |
| --- | --- | --- |
| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 八 | 九 | 十 | 总分 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总分人 |  |

注：考生姓名一律填在左边密封线内规定的位置，填在其他地方试卷均作无效处理，答题不得超出密封线。

一、选择题：（10×2分=20分）

1、普通硅酸盐水泥细度可用下列方法测定：（  B   ）。

A、筛析法                B、比表面积法

C、试饼法                D、雷氏法

2、坍落度小于（   C  ）的新拌混凝土，采用维勃稠度仪测定其工作性。

A、20mm                     B、15mm

C、10mm                     D、5mm

3、通常情况下，混凝土的水灰比越大，其强度（B ）。

A、越大                     B、越小

C、不变                     D、不一定

4、砂浆的保水性是采用（   D  ）来表示的。

A、稠度                       B、坍落度

C、维勃稠度                   D、分层度

5、水泥砼配合比设计中的耐久性校核，是对（  C  ）进行校核的。

A、配制强度                          B、粗集料的最大粒经

C、最大W/C和最小水泥用量           D、以上三项

6、用标准粘度计测沥青粘度时，在相同温度和相同孔径条件下，流出时间越长，表示沥青的粘度（   A  ）。

A、越大                          B、越小

C、无相关关系                    D、不变

7、随着钢材牌号增大，屈服点和抗拉强度随之（   B  ），伸长率随之（   B  ）。

A、提高  提高                   B、提高  降低

C、降低  提高                   D、降低  降低

8、一组标准尺寸的砼试件的测定值为：32.8 MPa、47.5 MPa、42.8MPa（其他条件相同）该组砼的强度代表值为（   A ）。

A、42.8MPa                       B、41.0MPa

C、45.2 MPa                      D、作废

9、建筑石膏凝结硬化时，最主要的特点是（    D   ）。

A、体积膨胀大                   B、体积收缩大

C、大量放热                     D、凝结硬化快

10、通用水泥的储存期一般不宜过长，一般不超过（   B ）。

A、一个月                   B、三个月

C、六个月                   D、一年

二、填空题：（20×1分=20分）

1、材料的亲水性与憎水性用       润湿角(θ)        表示，耐水性用      软化系数(KP)        表示。

2、石灰硬化的两个过程是   结晶作用        和      碳化作用     ，石灰属于     气硬性      胶凝材料。

3、硅酸盐水泥的四种熟料矿物成分是      硅酸三钙     、     硅酸二钙      、    铝酸三钙       和      铁铝酸四钙     。

4、砼拌合物的合理砂率是指在用水量和水泥用量一定的情况下，能使混凝土拌合物获得最大的     流动性      ，且能保持良好的     流动性       和       粘聚性     的砂率。

5、砂从干到湿可分为     全干状态       、      气干状态      、    饱和面干状态        和   湿润状态         四种状态。

6、土木工程中最常采用的沥青为      石油沥青      。

7、建筑钢材最主要的技术性质是       拉伸性能      、     冷弯性能        和  冲击韧性             耐疲劳性 等。

三、判断题（10×1分=10分）

1、针入度指数越大表示沥青的温度敏感性越小。（　　对 　）

2、水泥矿物成分中水化速度最快的是C3S。（　 对　　）

3、建筑石膏的化学组成是二水硫酸钙。（  错    ）

4、计算混凝土的水灰比时，要考虑使用水泥的实际强度。（   对   ）

5、砌筑砂浆的流动性用分层度来表示。（   对   ）

6、用沸煮法可以检验由f-CaO引起的水泥体积安定性不良。（   错   ）

7、卵石强度可以用压碎指标评定。（   错   ）

8、细度模数越大，表示细集料越粗。（    对  ）

9、过火石灰用于建筑结构物中，使用时缺乏粘结力，但危害不大。（   错   ）

10、卵石混凝土比同条件配合比拌制的碎石混凝土的流动性好，但强度则低一些。（   对   ）

四、简答题：（ 30分）

1、大体积混凝土构筑物为什么不宜选用硅酸盐水泥？（10分）

水泥水化过程中放出大量的热量,积聚在内部不易散发,内外有温度 差,产生应力而使构件开裂。

2、混凝土配合比设计的基本要求有哪些？（10分）

设计混凝土配合比的基本要求：满足混凝土设计的强度要求；满足施工要求的混凝土和易性；满足混凝土使用要求的耐久性；满足上述条件下做到节约水泥和降低混凝土成本。

3、碳素结构钢的牌号如何表示？（10分）

钢的牌号由代表屈服点的汉语拼音”Q”、屈服点数值（单位为MPa）和表1中规定的质量等级符号、脱氧方法符号按顺序组成，例如：Q235AF、Q235BZ等。

五、计算题（20分）

1、某工程用砂，用500g干砂进行筛分试验，结果如下：

| 筛孔尺寸（mm） | 4.75 | 2.36 | 1.18 | 0.60 | 0.30 | 0.15 | 底 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 筛余量（g） | 25 | 50 | 100 | 125 | 100 | 75 | 25 |

试判断该砂级配是否合格？属何种砂？（10分）

解：（1）求分计筛余百分率

同理：a3=14%, a4=20%, a5=24%, a6=20%, a7=4% （2）求累计筛余百分率A A1 = a1 = 3% A2 = a1+ a2 = 18% A3 = a1+ a2 + a3 = 32%

同理：A4 = 52%, A5 = 76%, A6 =96%, A7 = 100% （3）计算砂的细度模数 Mx

(1832527696)－53

＝2.67

判断：用各筛号的A值与表6.5对比，该砂的累计筛余百分率落在Ⅱ区，该砂级配合格。 因Mx = 2.67，所以是中砂。

2、已知：混凝土的实验室配合比为1：2.05：3.98，水灰比为0.59，每立方米混凝土水泥用量为322kg，现测得施工现场砂子的含水率为4%，石子的含水率为1%，求调整后各种材料的用量。（10分）

理论配合比：水泥=310水=310*0.6=186细骨料=310*2.5=775粗骨料=310*5.5=1705施工配合比：水泥水泥=310水=186-（775*3%+1705*2%=128.65水灰比=128.65/310=0.42

# Text boxes

得分

评分人

得分

评分人

得分

评分人

得分

评分人

得分

评分人